## Slide 1
EGF Polymer Information
Code | Short Form | Block % (EG) | Block % (F) | Block Length (EG) | Block Length (F) | Mn (g/mol) | Dispersity | Comments
DEG50F25 | D50F25 | 60 | 40 | 45 | 30 | 279400 | 1.16 | 
DEG50F25b | D50F25b | 64 | 36 | 48 | 27 | 366000 | 1.24 | 
DEG50F50 | D50F50 | 48 | 52 | 48 | 52 | 56470 | 1.06 | 
DEG50F75 | D50F75 | 37 | 63 | 46.25 | 78.75 | 92300 | 1.35 | 
PEG50F25* | P50F25 | 55 | 45 | 41.25 | 33.75 | 162400 | 1.7 | 
PEG50F50* | P50F50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 111700 | 1.36 | 
Mn and dispersity were calculated using MALS GPC in chloroform. Continued work is being done to determine block percentages by GPC as well. Block percentages were instead determined using proton NMR, comparing protons integrations from each monomer to determine the composition. The red protons denoted above were the ones compared by NMR. All percentages were calculated using CDCl3 NMRs except the samples denoted with * which were conducted in acetone D-6.